PAGE  
„Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby ciepłowni miejskiej w Koluszkach”


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby ciepłowni miejskiej w Koluszkach”
1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/22/WC/4/2012
3. ADRES MIEJSCA DOSTAWY: Składowisko opału przy ciepłowni miejskiej ul. 11 Listopada 65           w Koluszkach, woj. łódzkie

4. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węgla kamiennego do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie           od 01 lipca 2012r. do 30 czerwca  2013r.:
w ilości                                                     

            -       8.500 Mg                                            o parametrach  -   wartość opałowa
       

-       powyżej 22 000 kJ/kg

-   zawartość siarki całkowitej
 -       poniżej 0,70%

-   zawartość popiołu     

-       poniżej 16,0%

                                              -   sortyment                                                 -    miał IIA  TYP 32.1; 31.2

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	09111210 
	 Węgiel kamienny


6. Dostawy opału realizowane będą transportem samochodowym. Ilość dostaw opału                    w poszczególnych miesiącach określono w harmonogramie – załącznik nr 11.  W zależności od przebiegu sezonu grzewczego ilości dostaw w poszczególnych miesiącach mogą ulec korekcie, lecz przy niezmiennej całkowitej ilości dostarczonego opału. 
7. Każda dostawa opału winna być potwierdzona świadectwem jakości i ważona na certyfikowanej wadze. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej partii opału                      (w niezależnym laboratorium posiadającym akredytację do wykonywania badań węgla)                i porównania wyników badań. 

             W przypadku uzyskania w badaniach kontrolnych opału, wyników o gorszych parametrach niż        określone powyżej, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia, wymienić dostarczony opał na opał o parametrach określonych w specyfikacji. 

Zamawiający wystawia notę obciążającą za wykonanie badań węgla. 
       8.   Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy reguluje projekt umowy – część nr II.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć III Opis przedmiotu 


